地下構造物保護灌漿

通則

本章概要

說明構築地下構造物及其他地下工程時，有關保護灌漿所需之材料、設備、施工及檢驗等相關規定。

工作範圍

除契約內另有規定者外，灌漿係屬臨時性工程措施，其目的為穩定鄰近受施工影響構造物之地盤，或控制工區附近之地下水流與地質條件，由乙方選擇灌漿工法使工程可於安全下進行施工。

[化學灌漿]

[水泥灌漿]

相關章節

第01450章--品質管理

第02344章--鑽孔及灌漿

系統設計要求

是否必須實施保護灌漿，應按土壤調查、計算、監測結果、探測、開挖面之出水量、或其他顯示計畫開挖之地盤為軟弱、破碎、有裂縫或大量含水等徵候，加以判斷決定；或依契約所載資料判定是否必要以灌漿保護建築物之安全。

資料送審

品質管制計畫

由有經驗之專業技術人員或廠商，研擬並負責灌注地帶、材料配比、灌漿壓力、注入量及其他必要品質管制工作。

施工計畫

灌漿之施工方法應經工程司核可。施工前應先提送灌漿工法之詳細資料，交工程司審核，並應保證其設計與施工均具備良好之專業技能，足以確保工程及鄰近建物之安全。

灌漿工作至少應提送下列資料：

灌漿計畫：應附於施工計畫中提送工程司核可，若為緊急情況亦應於工程司認可之時效內提送，施工計畫載明如下，

灌漿孔之位置、大小及深度。

灌漿位置之預定灌注體積。

灌漿種類及方法之細節，證明該種類之灌漿適合本工程所用。

灌漿管裝設方法。

灌注方法及步驟。

資料之紀錄及報告方式。

操作之時間表及與開挖施作之關係。

監測儀器之位置及型式。

機具及設備

灌漿廢棄物之處理。

施工排程

灌漿紀錄

所有灌漿工作均應維持正確之紀錄，並隨時紀錄。該紀錄應記載灌漿之成份、配比、膠結時間、灌注日期及時間、灌注速率、體積、壓力、位置及坍度。

數據應以圖表整齊列出，使工作成果一目了然。

開始日期：在每一區域進行灌漿作業至少應於[7日]以前知會工程司。

機具及設備詳情：提送機具及設備之相關資料，應包含下列內容﹕

灌漿管之平面配置圖、標示其灌注深度、角度及其他於指定區域內施工前，或開挖前之資料。

灌漿機具之操作順序及完整詳細資料，含灌漿機及關鍵性組件製造商之型錄。

每種灌漿之詳細步驟。

估計灌漿使用之數量。

壓力及流量紀錄器之規格及檢驗報告(校正證明)。

廠商資料

材料應提送樣品[2份]

施工紀錄

使用灌漿改良，應將各灌漿注入點所採用之灌漿材料數量、種類、使用之壓力及灌漿孔深度等資料詳細紀錄。所有灌漿紀錄均應提送工程司。

灌漿材料運至工地後其送貨單之影本應於每次送達後之24小時內提交工程司。

品質保證

分包商之資格

乙方應提出分包商之資料，以證明灌漿工作之規劃、灌漿管之佈設、灌漿之配拌及灌注，是由具有經驗之灌漿分包商執行。該分包商應至少從事過[3次]類似之灌漿工程。

人員之資格

乙方應提出資料，以證明乙方之監工最近[3年]有從事灌漿工法之現場實際監工經驗。

試驗

乙方應於工地提供一切必要之試驗儀器，進行材料試驗、配比試驗、及灌漿品質試驗，供本工程品質管制之用。

地表及構造物變位

除非灌漿之設計係利用地盤之隆起作為調整構造物高程之用，地盤及構造物之變位不應超過下列數值：

建築物變位：與灌漿前之原有高程相較[±10mm]。

除建築物以外之構造物或地表升降：與灌漿前之原有高程相較[±25mm]。

上述變位限制僅適用於灌漿工作本身所導致者。如地表或構造物在同時間內亦受其他工作影響時，工程司得變更或取消上述之規定。

在本章之任何灌漿工作開始前，應建立格網狀觀測點，以觀測該工作之影響。

若於灌漿期間監測資料顯示地表或構造物之變位超過上述規定，應即停止灌漿工作。俟採取足以確保受影響地表或構造物安全之補救措施，且經工程司之許可後方得繼續施工。

選擇、設計、安裝並觀測所有之監測儀器，其數量應至少等於設計圖說上所示，以達成上述之規定，並驗證及控制灌漿工作。

現場環境

進駐私產

若灌漿執行須進入私有建築物、構造物或其他財產，應知會工程司，並應事先取得私產所有權人或其授權管理人之同意，必要時應會同鄰里長及警察機關辦理。

產品

材料

灌漿用材料

除契約另有規定外，灌漿用材料包含粉體及溶液型之灌漿材料，由乙方提出資料，經工程司核可後使用。

灌漿材料主要成份應非為環保主管機關公告之毒性化學物質，且應妥善設計，使其於預期時間內保持有效。灌漿材料不得污染或改變地下水之物理性或化學性，所採用之灌漿液種類應先取得工程司之核准。

使用之藥液應能配合灌漿方法，達成所需之凝結時間。藥液之種類、拌和溫度及拌和方法等皆應使灌漿液之凝結時間維持定值。

灌漿液於凝結前，其黏度應維持為最小且為定值。

灌漿材料拌和方式應為連續性均勻加料拌和，不得分批次攪拌。

除工程司認可者外，凡經拌和後之漿液，如未能於[2小時]內施灌者須將其廢棄。

施工

準備工作

灌漿工作採用之機具及設備，應配合其使用之施工方法而設計，並經工程司核可。所有機具及設備均應隨時維持其最佳之運轉狀況。

灌漿設備

灌漿設備於泵送作業持續進行之狀態下，應具有可依各種不同速率量配、拌和及泵送漿液之能力。

工作進行前，所有必要之機具及設備均應進駐工地，並保持良好之工作狀態，其所有儀表均須出具經檢驗機構校正之紀錄證明文件。必要時，工程司將抽驗[2%]之儀表，送至實驗室檢查其精準度。

施工方法

通則

地表施作灌漿時，應開挖足夠數量之試坑或觀測坑，以確定地下管線及人為障礙物之位置。灌漿孔之鑽孔排列應參考管線或障礙物之位置，作周詳之考慮。於灌漿作業期間，現有之管線應予以充份保護，防止其受損。

任何溢流至地表面上之漿液或其他材料，均應予以移除。施工完成後，地面應予恢復原狀。

灌漿壓力應予審慎控制，以防漿液損及或侵入鄰近管線、構造物，或破壞週邊土壤。壓力狀況應持續監視，如有任何壓力驟增或驟減情形發生時，應立即暫停灌漿作業，直至確定其原因為止。

必要時灌漿管可用合適之套管或其他方式穿過連續壁，穿過連續壁之任何套管或孔應加以封固，以達防水效果。灌漿管應妥為保護，以免遭受損壞。如有灌漿管無法再作後續灌漿之用時，應於緊鄰處另行安裝管線。

清理

完成灌漿作業後，移除所有灌漿管或其他組件，並用1：3水泥砂漿回填地面下之管孔。工地應回復其原狀，至工程司核可之程度。

現場品質管制

現場試驗

按核准之施工計畫指示進行試驗，以使工程司確信該灌漿施工方法可以接受。

灌漿前後應分別自井中或鑽孔中工程司指定之深度採取水樣，送至依「第01450章--品質管理」規定之實驗室試驗，並作成地下水之物理或化學性質改變情形之報告。

審慎監測灌漿工程，嚴防漏失之漿液滲入鄰近之管線、地下室及地下構造物，並確保地表隆起量不超出規定之最大值。

每一孔之漿液注入量皆應以流量計量測，並與所使用之平均及最大壓力值一併紀錄。每日作業結束後，應就所紀錄之注入量與灌漿泵上量測之輸出量作一比較。

計量與計價

計量

除工程詳細表另有規定外，本章工作之費用已分攤於相關項目內，不另計量。

計價

除工程詳細表另有規定外，本章工作之單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其他為完成本工作所必需之費用在內。

為施作灌漿而開挖之試坑或觀測坑，其費用已包含於契約單價內，不另給付。

〈本章結束〉