-1

抗菌混凝土的防腐蝕性能驗證方法

試驗菌株

試驗菌株為硫黃氧化細菌(Thiobacillus thiooxidans IFO 3701)。

培養基的調製

依照附表1的組成調製無機營養培養基以供使用。

附表1無機營養培養基組成

| 項次 | 成分 | 份量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸銨[(NH4)2SO4] | 0.0705oz |
| 2 | 硝酸鉀(KN03) | 3g |
| 3 | 磷酸二氫鉀(KH2PO4) | 3g |
| 4 | 六水合氯化鎂(MgCl2•6H2O) | 0.5g |
| 5 | 二水合氯化鈣(CaCl2•2H2O) | 0.25 |
| 6 | 五水合硫代硫酸鈉(Na2S2O3•5H2O) | 5g |
| 7 | 硫酸亞鐵(FeSO4•7H2O) | 0.01g |
| 8 | 二水合鉬酸鈉(Na2MoO4•2H2O) | 0.3mg |
| 9 | 溴盼藍(Bromophenol blue) | 10mg |
| 10 | 硫黃(Sulfur，powdered) | 1g |
| 11 | 酵母萃取物(Yeast extract) | 0.1g |
| 12 | 蒸餾水 | 1000mL |
| 13 | pH | 4.6 |

將上述成分倒入試管中混合。內合物充分溶解後，測其pH值須為4.6(25°C)，並進行高壓蒸氣殺菌。殺菌後在各試管中微量加入乾熱滅菌處理的硫黃(粉末)。

無機營養洋菜培養基

在上述無機營養培養基加入20g洋菜並加熱。加熱使之充分溶解後，調整為pH4.6(25°C)，隨後在250mL容積的錐形瓶中各倒入100mL分裝後進行高壓蒸氣殺菌。

為了使抗菌混凝土試驗片能充分浸泡於菌液，將洋菜培養基製作成比試驗片外形尺寸各大5mm的形狀(參考附圖1)。對照組(無添加抗菌劑之混凝土)的洋菜培養基也以相同方法製作。

試驗操作

試驗接種液的準備

將第1.2點的培養基培養1週後的接種用液體培養基稀釋100倍，作為試驗接種液使用。但稀釋液要使用第1.2點的培養基。

菌液調製

菌液須調製含有1×10^6～5×10^6cfu/mL硫黃氧化細菌數(Thiobacillus thiooxidans IFO 3701)。

試驗片的準備

試驗片為添加抗菌劑的混凝土片，對照組為無添加抗菌劑的混凝土片。試驗片的大小為50mm∮×10mm，各準備3片。

試驗片的中性化方法

利用中性化裝置的方法

製作多片中性化試驗片，準備足夠以24小時為單位在表面滴下指示劑的試驗片數，目視觀察色相變化以確認中性化程度。中性化最少需要72小時。使用調製為0.1%溶液的酚酞(Phenolphthalein)作為指示劑。

利用中性化溶液的方法

調製8%碳酸氫鈉(NaHCO3)溶液，使每公升能充分浸泡5片以下的試驗片，於20°C浸泡14天以上後，讓試驗片表面乾燥並滴下指示劑，以確認中性化程度。

試驗片的浸泡

將結束中性化的試驗片，準確放入依照第1.3點準備的無機營養洋菜培養基中央之凹部，添加第1.4點稀釋的硫黃氧化細菌培養液。此時，菌培養液的添加量須能充分浸泡試驗片(參考附圖1、附圖2)。

培養條件為30°C、濕度50~90%的條件下培養28夭。隨著培養時間增加，菌培養液會減少，當菌液表面至試驗片的深度低於5mm時，須添加新培養基以維持5mm深度。

附圖1試驗片的浸泡示意圖

附圖2試驗片的浸泡上視圖

接種開始時的比色確認

調製培養基時添加的溴酚藍於pH4.6時呈藍色，pH3以下則變為黃色。培養菌液於接種後雖然不會立即產生變色反應，但有可能稍微變色，因此最好以無接種的培養液為基準，預先利用肉眼或相片等進行確認。

試驗結果判定

本試驗因硫黃氧化細菌作用會產生硫酸，生成之硫酸造成培養基pH值下降，pH3.5以下培養基顏色將逐漸由藍色轉為黃色。抗菌混凝土可抑制硫黃氧化細菌增殖以減低硫酸生成，培養基pH不會低於3.5，可利用培養基顏色判斷抗菌混凝土之抗菌效果。故試驗結果之判定以抗菌混凝土試體經過28天培養後pH≧3.5具抗菌效果。