工程材料檢(試)驗總表

| 篇/章碼 | 材料名稱 | 檢驗項目 | 檢驗規範 |  | 檢驗形式 | 檢驗頻率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 規範標準 | 檢驗方法 |  |  |
| 第02532章 人孔及陰井部份 | 預鑄材質 | 卜作嵐混凝土人孔及陰井、鋁質水泥混凝土內襯人孔及陰井(僅適用於預鑄製造者) | 參照CNS 14859 G3267，5.抵抗污水之性能要求 | 參照CNS 14859 G3267，5.抵抗污水之性能要求 | □檢測單位試驗 □現場檢驗 ■送檢驗報表/出廠証明 | 本工程免檢驗。 |
|  |  | 防腐蝕抗菌混凝土內襯人孔及陰井 | 依第02533章「污水管管材」之規定取樣及試驗 | 依第02533章「污水管管材」之規定取樣及試驗 |  |  |
|  |  | 預鑄聚酯樹脂混凝土人孔 | 依CNS 15245之規定辦理各項檢驗 | 依CNS 15245之規定辦理各項檢驗 |  |  |
|  |  | 鋼筋檢驗：外覯、尺寸、降伏強度等 | CNS 560 A2006 | CNS 560 A2006 |  |  |
|  |  | 卜作嵐材料 | 重金屬成分TCLP檢出值標準表 | 事業廢棄物毒性特性溶出程序（TCLP） |  |  |
|  | 預鑄成品 (CNS 15431制式品) | (1) 外觀檢查 (2) 尺度檢查 (3) 軸向耐壓試驗 (4) 接合部水密性試驗 (5) 側向外壓強度試驗 (6) 底板抗彎強度試驗(適用於底板單獨預鑄者) | (1) 表面無硬化、龜裂、滲水等不良現象。標明甲方、工程名稱、製造廠商及製造日期。 (2) CNS 15431 A2297或設計圖說 | CNS 15431 A2297 | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | (1) 同一型式每【100】座人孔製品為一組，不足【100】座仍以一組計。 (2) 同一型式每【100】座陰井製品為一組，不足【100】座仍以一組計。 |
|  | 預鑄成品 (非CNS 15431制式品) | (1) 外觀尺寸 (2) 混凝土強度 (3) 鋼筋量 | (1) 表面無硬化、龜裂、滲水等不良現象。標明甲方、工程名稱、製造廠商及製造日期。 (2) 設計圖 | (1) 照像及實測(量尺) (2) 鑽心取樣及非破壞性試驗，以每一組各取3處求平均值 (3) 抽取成品任一項打除部分混凝土，檢視鋼筋量是否與標準圖相符 | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 |  |
| 第02532章 人孔及陰井部份 | 非溶劑型環氧樹脂材料 (場鑄為主) | (1) 物理特性 (2) 化學特性 (3) 針孔測定 | 依第02532章規定辦理 | 依第02532章規定辦理 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | (1) 不分型式每【500】座人孔製品為一組，每組抽取一樣品，不足【500】座仍以一組計。惟未達【250】座人孔免檢驗。 (2) 不分型式每【500】座陰井製品為一組，每組抽取一樣品，不足【500】座仍以一組計。惟未達【250】座陰井免檢驗。 |
| 第02532章 人孔及陰井部份 | 防腐蝕成品 | 卜作嵐混凝土 | 表面電阻須大於20kΩ-cm | AASHTO T259 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | (1) 同一型式每【100】座人孔製品為一組，不足【100】座仍以一組計。 (2) 同一型式每【100】座陰井製品為一組，不足【100】座仍以一組計。 |
|  |  | 鋁質水泥混凝土 | 三氧化二鋁含量須不低於鋁質水泥混凝土量單位重之5% | CNS 1078 |  |  |
|  |  | 防腐蝕抗菌混凝土 | 抗菌劑添加量須不低於抗菌混凝土管混凝土單位重之0.188% | CNS 11209或JIS K0121 |  |  |
|  |  | 預鑄聚酯樹脂混凝土 | CNS 15245 | CNS 15245 |  |  |
|  |  | 環氧樹脂 | 附著力：15kg/cm2 乾膜厚度：底漆0.1mm以下，乾膜厚0.9mm以上 | ASTM D4541-85 現地量測 |  |  |
| 第02532章 人孔及陰井部份 | 人孔踏步 | (1) 外觀、形狀及尺度檢查 (2) 物理性質 A. 塑膠厚度試驗 B. 表面平整試驗 C. 抗彎試驗 D. 衝擊試驗 (3) 化學性質 A. 耐化學性試驗 | CNS 13206 A2252 | CNS 13206 A2252 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 不分型式每【100】座人孔製品為一組，每組抽取一樣品，不足【100】座仍以一組計。 |
|  | 擠壓式填縫帶 | 物化特性 | 25℃時比重：1.2～1.4 25℃拉伸黏著力(3小時)：1kgf/cm2以上 25℃時延展性：5cm以上 軟化點：140℃以上 閃火點：210℃以上 | CNS 8904 A3154 CNS 8904 A3154 CNS 10091 K6756 CNS 2486 K6204 CNS 3775 K6377 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 一批，每批抽取一樣品 |
| 第02532章 人孔及陰井部份 | 水膨脹性橡膠止水材 | (1) 外觀 | 平滑、無傷痕、裂紋、氣泡、孔隙以及雜物等缺陷、且無臭，斷面尺寸誤差在未膨脹前應小於10%。 | 目視 | □檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 一批，每批抽取一樣品 |
|  |  | (2) 物化特性 | (1)比重：1.2～1.5 (2)硬度ShoreA：35～55 (3)抗拉強度kgf/c㎡：20以上 (4)伸長率：400%以上 (5)體積膨脹增加率：300%以上 (6)耐化學性：無龜裂 | CNS 8834 K0015 CNS 3555 CNS 3553 CNS 3553 浸於凊水室溫下試驗7天 分別浸於5%氫氧化鉀溶夜、5%鹽酸溶液、5%硫酸溶液，於室溫下試驗28天 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 每一批，每批抽取一樣品 |
| 第02532章 人孔(陰井)蓋及蓋座 | 蓋及蓋座材質 | (1) 機械試驗 (2) 石墨球化率判定試驗 | CNS 2869 B2118 | CNS 2869 B2118 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 【同一型式之框蓋】為一批，每批抽取一樣品。 |
|  | 蓋及蓋座成品 | 尺寸(各型)、重量(重量型適用) | 設計圖 | 實測 | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 同一型式每【100】座為一批，每批抽取一座，不足【100】座仍以一批計。 |
|  |  | 載重性能試驗 框蓋連接構造及性能試驗(H750適用) 附加功能試驗(H750適用) | CNS15536 A2302(H-25) | CNS15536 A2302(H-25) |  |  |
|  |  | 粉體塗裝 | CNS 13273 | CNS 13273 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 同一型式每【100】座為一批，每批抽取一座，不足【100】座仍以一批計。 |
|  |  | 抗滑能力 | 應符合CNS 15536、英式擺錘抗滑試驗之規定。 | 應符合CNS 15536、英式擺錘抗滑試驗之規定。 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 公路總局路權路段之未下地人孔及陰井採全面檢測， 其餘同一型式每【100】座為一批，每批抽取一座，不足【100】座仍以一批計。 |
| 第02532章 鑄鐵清除孔蓋及蓋座 | 蓋及蓋座材質 | (1) 機械試驗 (2) 石墨球化率判定試驗 | CNS 2869 B2118 | CNS 2869 B2118 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 【同一型式之框蓋】為一批，每批抽取一樣品。 |
|  | 蓋及蓋座成品 | 尺寸 | 設計圖 | 實測 | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 同一型式每【100】座為一組，每組抽取一座，不足【100】座仍以一組計。 |
|  |  | 載重性能試驗 | CNS15536 A2302(H-25) | CNS15536 A2302(H-25) |  |  |
| 第02532章 人孔跌落管 | 玻璃纖維強化塑膠擋板 | (1) 耐衝擊強度 (1) 抗拉試驗 (2) 浸漬試驗 | (1) 耐衝擊強度：CNS 13454 K3105第3.5節。 (2) 抗拉試驗：CNS 13454 K3105第3.7.1款。 (3) 浸漬試驗：CNS 11646 K3080表4。 | (1) 耐衝擊強度：CNS 13455 K61021 (2) 抗拉試驗：CNS 13455 K61021 (3) 浸漬試驗：CNS 11646 K3080 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | (1) 同一型式每【20】套為一批，每批抽1套，不足【20】套仍以一批計。 (2) 同一型式總價未達30萬元者免檢驗。 |
|  | 不銹鋼擋板及螺絲 | 金屬材質 | CNS 8499 G3164 | CNS 8499 G3164 |  |  |
|  | 延性鑄鐵管件 | 材質 | CNS 14859 G3267 | CNS 14859 G3267 |  |  |
| 第02533章 鋼筋混凝土管部分) | 管身材質 | 卜作嵐混凝土管、全鋁質水泥混凝土管(含鋁質水泥混凝土內襯管) | 方法1：參照CNS 14859 G3267，5.抵抗污水之性能要求 方法2：利用破壞強度試驗之管每支切取三個試塊，其長寬高約【10×10×5㎝】，先使其在空氣中乾燥後量秤其重量，再依據DIN 2614標準浸置在靜止的【醋酸鹽緩衝溶液】內，經【180天】後檢驗其重量損失，除以試體表面積，不大於【300g/㎡】方為合格。 | 方法1：參照CNS 14859 G3267，5.抵抗污水之性能要求 方法2：該溶液為醋酸混合醋酸鈉，每一項的濃度為【0.1mol/L】(使PH值為【4.5】)，溶液的容量與試體面積比率為【5～10】，此檢驗在常溫下檢測【180天】，期間內【每週更換2次】溶液，經過【180天】後取出試體，使其在空氣中乾燥，去除試體上之片狀剝皮及屑片，再用尼龍刷將試體上鬆動之砂粒及其他灰漿材料去除後量秤試體重量，與試驗前之重量比較，即為重量損失。 | □檢測單位試驗 □現場檢驗 ■送檢驗報表/出廠証明 | 本工程免檢驗。 |
|  |  | 防腐蝕抗菌混凝土內襯管 | 抗菌混凝土試體經過28天培養後pH≧3.5具抗菌效果 | 附件02533-1抗菌混凝土的防腐蝕性能驗證方法 |  |  |
|  |  | 鋼筋檢驗外觀、尺寸、降伏強度等 | CNS 560 A2006 | CNS 560 A2006 |  |  |
|  |  | 卜作嵐材料 | 重金屬成分TCLP檢出值標準表 | 事業廢棄物毒性特性溶出程序（TCLP） |  |  |
|  | 管身成品 | 外觀、尺度 | CNS 3905 A2050 | 目測(量尺) | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 同一管徑每【200】支為一批，每批抽1支，不足【200】支仍以一批計。 |
|  |  | 吸水率 | CNS 3905 A2050 | CNS 484 A3003 |  |  |
|  |  | 外壓強度(裂紋及破壞強度) | CNS 3905 A2050下水道用鋼筋混凝土管(推進施工法用)，其外壓裂紋強度為CNS 3905 A2050標準之四級管以上 | CNS 484 A3003 |  |  |
| 第02533章 鋼筋混凝土管部分) | 管身成品 | 接頭水密性試驗 | CNS 3905 A2050 | CNS 3905 A2050 | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 同一管徑每【200】支為一批，每批抽2支，不足【200】支仍以一批計。 |
|  | 管身成品： 管內防腐蝕層成分 | 卜作嵐混凝土管 | 硬固混凝土表面電阻須大於20kΩ-cm | AASHTO T259混凝土抗氯離子滲透測試 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 同一管徑每【200】支為一批，每批抽1支，不足【200】支仍以一批計。 |
|  |  | 全鋁質水泥混凝土管(含鋁質水泥混凝土內襯管) | 三氧化二鋁含量檢測係鑽心切取50mm∮之試體，並切除管外側混凝土後，維持防腐蝕層試體厚度為30～35mm進行檢驗，須不低於鋁質水泥混凝土量單位重之5%方為合格 | CNS 1078 R3039 |  |  |
|  |  | 防腐蝕抗菌混凝土內襯管 | 抗菌劑添加量檢測係鑽心切取50mm∮之試體，並切除管外側混凝土後，維持防腐蝕層試體厚度為30～35mm進行檢驗，須不低於抗菌混凝土管混凝土單位重之0.188%方為合格(以重量百分比銀離子0.188%*0.12%、銅離子0.188%*2.40%以上作為判斷基準，證明每立方公尺混凝土添加4.5kg以上之抗菌劑) | CNS 11209 K0027 |  |  |
| 第02533章 鋼筋混凝土管部分) | 不銹鋼製接頭 | 材質 | CNS 8499 G3164 | CNS 8499 G3164 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | (1) 鋼材應先會同甲方及工程司抽樣送檢，辦理機械性能試驗。 (2) 同一管徑每【200】個為一批，每批抽1個，不足【200】個仍以一批計。 |
|  |  | 外觀、尺寸 | 表面光澤平滑、不得損傷、生鏽、龜裂、彎曲或補焊 | 目視 | □檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 |  |
| 第02533章 PRCP部分 | 管身成品 | (1) 外觀及形狀 (2) 尺度及標示 (3) 吸水性試驗 (4) 外壓強度試驗 (5) 耐化學性試驗 (6) 接頭水密性試驗 | CNS 14814 A2285 | CNS 14814 A2285 | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 同一管徑每【200】支為一批，每批抽1支，不足【200】支仍以一批計。 |
|  | 不銹鋼製接頭 | 材質 | CNS 8499 G3164 | CNS 8499 G3164 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | (1) 鋼材應先會同甲方及工程司抽樣送檢，辦理機械性能試驗。 (2) 同一管徑每【200】個為一批，每批抽1個，不足【200】個仍以一批計。 |
|  |  | 外觀、尺寸 | 表面光澤平滑、不得損傷、生鏽、龜裂、彎曲或補焊 | 目視 | □檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 |  |
| 第02533章 PVC管部份 | 直管成品 | (1) 性能試驗 A. 抗拉降伏強度 B. 直管耐水壓性 C. 接合部耐水壓性 D. 耐壓扁性 E. 衛氏軟化溫度 F. 浸漬試驗 G. 比重試驗 H. 剛性試驗 (2) 外觀及形狀 (3) 尺度 (4) 壓縮強度試驗(推進) (5) [塑化劑(管徑≧200mm)] | (1) 依據CNS 1298 K3004標準。另在內徑【5%】變形之管剛性不得小於【1,000kPa】 (2) 管材採特定橘紅色 (3) 壓縮強度試驗依JIS K7208「塑膠壓縮試驗法」之規定辦理 (4) [鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)≤3.0ppm、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)≤2.5ppm、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)≤0.05ppm、鄰苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)≤0.05ppm、鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)≤0.05ppm、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)≤0.05ppm] | (1) 依據CNS 1298 K3004之檢驗方法為之。另剛性試驗參照CNS 11646 K3080「污水與工業用玻璃纖維強化塑膠管」之規定辦理 (2) 壓縮強度試驗依JIS K7208「塑膠壓縮試驗法」之規定辦理 (3) [依EN 14372(2004)，以氣相層析儀/質譜儀(GC/MS)檢測] | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | (1) 用於明挖施工者，同一管徑每【2000】公尺為一批檢驗，不足【2000】公尺者仍以一批計。 (2) 用於推進施工者，同一管徑每【200】支為一批，每批抽1支，不足【200】支仍以一批計。 |
|  |  | 接頭水密性試驗(推進) | 0.5kgcm2以上時維持15分鐘不得漏水 | 每一組由甲方或工程司任意選擇2支成品，密接於適當設備上，並用不透水封封住管端，慢慢的注水並完全排氣，以每秒不超過0.1kgcm2的速率施加壓力至0.5kgcm2停止，壓力須能保持15分鐘不下降。 | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 同一管徑每【200】支為一批，每批抽2支，不足【200】支仍以一批計。 |
|  | 不銹鋼製接頭 (推進) | 材質 | CNS 8499 G3164 | CNS 8499 G3164 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | (1) 鋼材應先會同甲方及工程司抽樣送檢，辦理機械性能試驗。 (2) 同一管徑每【200】個為一批，每批抽1個，不足【200】個仍以一批計。 |
|  |  | 外觀、尺寸 | 表面光澤平滑、不得損傷、生鏽、龜裂、彎曲或補焊 | 目視 | □檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 |  |
| 第02533章 PVC-PE管部份 | 直管成品 | (1) 物性試驗 A. 尺度(偏圓率) B. 抗拉強度 C. 水壓試驗 D. 壓扁試驗 E. 抗外壓試驗 F. 抽真空試驗 G. 剛性試驗 (2) 化性試驗 A. 灰份試驗 B. 浸漬試驗(PE部分) (3) 壓縮強度試驗(推進) | (1) 管材採特定橘紅色 (2) 依據CNS 13746 K3111標準 (3) 在內徑【5%】變形之管剛性不得小於【1,000kPa】 | (1) 依據CNS 13747 K61035之檢驗方法為之 (2) 剛性試驗參照CNS 11646 K3080「污水與工業用玻璃纖維強化塑膠管」之規定辦理 (3) 壓縮強度試驗依JIS K7208「塑膠壓縮試驗法」之規定辦理 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | (1) 用於明挖施工者，同一管徑每【2000】公尺為一批檢驗，不足【2000】公尺者仍以一批計。 (2) 用於推進施工者，同一管徑每【200】支為一批，每批抽1支，不足【200】支仍以一批計。 |
|  |  | 接頭水密性試驗(推進) | 0.5kgcm2以上時維持15分鐘不得漏水 | 每一組由甲方或工程司任意選擇2支成品，密接於適當設備上，並用不透水封封住管端，慢慢的注水並完全排氣，以每秒不超過0.1kgcm2的速率施加壓力至0.5kgcm2停止，壓力須能保持15分鐘不下降。 | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 同一管徑每【200】支為一批，每批抽2支，不足【200】支仍以一批計。 |
|  | 不銹鋼製接頭 (推進) | 材質 | CNS 8499 G3164 | CNS 8499 G3164 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | (1) 鋼材應先會同甲方及工程司抽樣送檢，辦理機械性能試驗。 (2) 同一管徑每【200】個為一批，每批抽1個，不足【200】個仍以一批計。 |
|  |  | 外觀、尺寸 | 表面光澤平滑、不得損傷、生鏽、龜裂、彎曲或補焊 | 目視 | □檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 |  |
| 第02533章 PE部份 | 直管成品 | (1) 機械特性 A. 環剛度 (2) 物理特性 A. 縱向復原 B. 熔融流率 | (1) 管材採特定橘紅色 (2) CNS 15753 K3131 | CNS 15753 K3131 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 同一管徑每【2000】公尺為一批檢驗，不足【2000】公尺者仍以一批計。 |
|  | 管件成品 | (1) 機械特性 A. 撓度或機械強度 B. 衝擊強度(墜落試驗) (2) 物理特性 A. 加熱效應 |  |  |  |  |
|  | 接頭成品 | 接頭抗拉強度試驗 [熱熔對接][電熔套接] | 接合完成後之抗拉力不得低於直管管材抗拉力之[85]% | 將管與接頭分切成8只試片後，分別固定於拉伸試驗機以100±10mm/min速度拉伸至接合部位拉脫或直管部位斷裂。分別測得其拉力後再將8個數值累積視為接頭抗拉力。亦可整個接頭直接檢測其抗拉力。 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 同一管徑為一批檢驗。 |
| 第02533章 ABS部份 | 直管成品 | (1) 物性試驗 A. 尺度(偏圓率) B. 抗拉降伏強度試驗 C. 水壓試驗 D. 加熱復原試驗 E. 落錘衝擊試驗 F. 加熱老化試驗 G. 剛性試驗 (2) 化性試驗 A. 耐藥品試驗 B. 灰份試驗 (3) 壓縮強度試驗(推進) | (1) 管材採特定橘紅色 (2) 依據CNS 13474 K3106標準 (3) 在內徑【5%】變形之管剛性不得小於【1,000kPa】 | (1) 依據CNS 13475 K61022之檢驗方法為之 (2) 剛性試驗參照CNS 11646 K3080「污水與工業用玻璃纖維強化塑膠管」之規定辦理 (3) 壓縮強度試驗依JIS K7208「塑膠壓縮試驗法」之規定辦理 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | (1) 用於明挖施工者，同一管徑每【2000】公尺為一批檢驗，不足【2000】公尺者仍以一批計。 (2) 用於推進施工者，同一管徑每【200】支為一批，每批抽1支，不足【200】支仍以一批計。 |
|  |  | 接頭水密性試驗(推進) | 0.5kgcm2以上時維持15分鐘不得漏水 | 每一組由甲方或工程司任意選擇2支成品，密接於適當設備上，並用不透水封封住管端，慢慢的注水並完全排氣，以每秒不超過0.1kgcm2的速率施加壓力至0.5kgcm2停止，壓力須能保持15分鐘不下降。 | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 同一管徑每【200】支為一批，每批抽2支，不足【200】支仍以一批計。 |
|  | 不銹鋼製接頭 (推進) | 材質 | CNS 8499 G3164 | CNS 8499 G3164 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | (1) 鋼材應先會同甲方及工程司抽樣送檢，辦理機械性能試驗。 (2) 同一管徑每【200】個為一批，每批抽1個，不足【200】個仍以一批計。 |
|  |  | 外觀、尺寸 | 表面光澤平滑、不得損傷、生鏽、龜裂、彎曲或補焊 | 目視 | □檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 |  |
| 第02533章 橡膠圈部分 | 接頭用橡膠圈 | (1) 外觀 | 平滑、無傷痕、裂紋、氣泡、孔隙以及雜物等缺陷、無臭及影響水質之品質。 | 目視 | □檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 同一管徑每【600】m為一批，每批抽1條，不足【600】m仍以一批計。 |
|  |  | (2) 基本性能：耐熱性、耐油性、耐低溫性 (3) 機械性能：硬度、抗拉強度、斷裂伸長率、壓縮永久變形 (4) 追加性能：壓縮永久變形，永久伸長 | CNS 3550 K4024(BDH50462 B2-4) | CNS 3556、CNS 3555、CNS 3564 CNS 3555、CNS 3553、CNS 3560 CNS 3560 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 |  |
| 第02535章 塑膠陰井(直管式連接井)部分 | 塑膠陰井(直管式連接井)底座(標稱直徑為300mm) | 抗拉強度試驗 | 47Mpa以上 | JSWAS K-9或CNS 1298 K3004 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 同一型式每【100】座為一批，每批抽取一座，不足【100】座仍以一批計。 |
|  |  | 荷重試驗 | 12KN荷重下無任何裂縫現象 | JSWAS K-9 |  |  |
|  |  | 負壓試驗 | 可承受0.078MPa負壓無異狀 | JSWAS K-9 |  |  |
|  |  | 浸漬試驗 | ±0.20 mg/cm2以內 | JSWAS K-9或CNS 1298 K3004 |  |  |
|  |  | 軟化溫度試驗 | 76℃以上 | JSWAS K-9或CNS 4393 K6420(B法) |  |  |
|  | 塑膠陰井(直管式連接井)立管(標稱直徑為300mm) | 依照第02533章塑化類管材辦理 | 依照第02533章塑化類管材辦理 | 依照第02533章塑化類管材辦理 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 |  |
|  | 密閉內蓋(標稱直徑為300mm) | 抗拉強度試驗 | 47Mpa以上 | JSWAS K-7或CNS 1298 K3004 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 |  |
|  |  | 密閉試驗 | 水深160mm 在1分鐘內無滲漏現象 | JSWAS K-7 |  |  |
|  |  | 軟化溫度試驗 | 76℃以上 | JSWAS K-7或CNS 4393 K6420(B法) |  |  |
| 第02535章 塑膠陰井(直管式連接井)蓋及蓋座 | 蓋及蓋座材質-防護型 (∮30cm) | (1) 機械試驗 (2) 石墨球化率判定試驗 | CNS 2869 B2118(FCD 500) | CNS 2869 B2118(FCD 500) | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 【同一型式之框蓋】為一批，每批抽取一樣品。 |
|  | 蓋及蓋座成品-防護型 (∮30cm) | 尺寸 | 設計圖 | 實測 | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 同一型式每【100】座為一批，每批抽取一座，不足【100】座仍以一批計。 |
|  |  | 載重性能試驗 | CNS15536 A2302(H-25) | CNS15536 A2302(H-25) |  |  |
|  | 蓋及蓋座成品-承插型 (∮30cm) | 抗拉強度試驗 | 47Mpa以上 | JSWAS K-7或CNS 1298 K3004 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 同一型式每【100】座為一批，每批抽取一座，不足【100】座仍以一批計。 |
|  |  | 荷重試驗 | 12KN荷重下無任何裂縫現象 | JSWAS K-7 |  |  |
|  |  | 密閉試驗 | 水深10mm 在1分鐘內無滲漏現象 | JSWAS K-7 |  |  |
|  |  | 軟化溫度試驗 | 72℃以上 | JSWAS K-7或CNS 4393 K6420(B法) |  |  |
| 第02535章 預鑄基座 | 基座成品 | 抗壓強度試驗 | 設計圖 | 非破壞性試驗，以每一組各取3處求平均值 | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 【本工程使用數量】為一批，每批抽取一樣品。 |
| 第02535章 匯流井部分 | 匯流井底座 | 抗拉強度試驗 | 47Mpa以上 | JSWAS K-9或CNS 1298 K3004 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 全部型式每【500】座為一批，每批抽取一座，不足【500】座仍以一批計。 |
|  |  | 荷重試驗 | 12KN荷重下無任何裂縫現象 | JSWAS K-9 |  |  |
|  |  | 負壓試驗 | 可承受0.078MPa負壓無異狀 | JSWAS K-9 |  |  |
|  |  | 浸漬試驗 | ±0.20 mg/cm2以內 | JSWAS K-9或CNS 1298 K3004 |  |  |
|  |  | 軟化溫度試驗 | 76℃以上 | JSWAS K-9或CNS 4393 K6420(B法) |  |  |
| 第02535章 承插式塑膠類清除孔蓋及蓋座 | 蓋及蓋座成品 | 抗拉強度試驗 | 47Mpa以上 | JSWAS K-7或CNS 1298 K3004 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 同一型式每【1500】個成品為一批，每組抽取一批，不足【1500】個仍以一批計。 |
|  |  | 荷重試驗 | 6KN荷重下無任何裂縫現象 | JSWAS K-7 |  |  |
|  |  | 密閉試驗 | 水深10mm 在1分鐘內無滲漏現象 | JSWAS K-7 |  |  |
|  |  | 軟化溫度試驗 | 72℃以上 | JSWAS K-7或CNS 4393 K6420(B法) |  |  |
| 第02535章 鑽孔接頭 | 接頭成品 | 抗拉強度試驗 | 47Mpa以上 | JSWAS K-7或CNS 1298 K3004 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 【本工程使用數量】為一批，每批抽取一樣品。 |
|  |  | 浸漬試驗 | CNS 1298 K3004 | JSWAS K-9或CNS 1298 K3004 |  |  |
|  |  | 軟化溫度試驗 | 72℃以上 | JSWAS K-7或CNS 4393 K6420(B法) |  |  |
| 第02535章 玻璃纖維強化塑膠格柵蓋板 | 格柵蓋板成品 | (1) 外觀、形狀及尺度 (2) 框蓋部分 A. 表面平整試驗 B. 抗曲試驗 (3) 框座部分 A. 抗曲試驗 B. 抗拉試驗 | 依第02535章規定辦理 | 目視、量尺 CNS 13206 A2252 CNS 12780 K6979 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 每【1500】M為一批，每批抽取一塊，不足【1500】M仍以一批計。 |
| 第02535章 塑化成型排水溝 | 排水溝成品 | (1) 外觀、形狀及尺度 (2) 物理特性 A. 熔融流率(MFR) B. 加熱效應 | 設計圖 CNS 15753 K3131表10 CNS 15753 K3131表11 | 目視、量尺 CNS 15753 K3131表10 CNS 15753 K3131表11 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 每【1500】M為一批，每批抽取一個，不足【1500】M仍以一批計。 |
| 第02535章 清掃孔蓋及蓋座、集水井蓋及蓋座 | 蓋及蓋座材質 | 機械試驗 | CNS 2472 G3038(FC 200) | CNS 2472 G3038(FC 200) | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | (1) 【同一型式之框蓋】為一批，每批抽取一樣品。 (2) 同一型式總價未達6萬元者免檢驗。 |
|  | 外蓋成品 | (1) 外觀、形狀及尺度 (2) 框蓋部分 A. 表面平整試驗 B. 抗曲試驗 | (1) 外觀、形狀及尺度：參考第02535章之「玻璃纖維強化塑膠格柵蓋板」規定辦理。 (2) 框蓋部分 A. 表面平整試驗：測量【樣品】外邊沿長向之表面平整偏差值，不得超過【3mm】。 B. 抗曲試驗：將【樣品】施加載重(P)至【1,000kgf】以上，不可有裂痕發生，且支點間距中央撓曲變形量(δ)不得大於【6mm】，另抗曲破壞強度不得低於【2,000kgf】。 | 目視、量尺 CNS 13206 A2252 CNS 12780 K6979 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | (1) 每【1500】塊為一批，每批抽取一塊，不足【1500】塊仍以一批計。 (2) 同一型式總價未達6萬元者免檢驗。 |
| 第02537章或第02535章-附件1 (如有) 人孔齊平 | 樹脂水泥混凝土或高流動性無收縮水泥砂漿 | 抗壓強度 | 依第02537章或第02535章-附件1規定辦理 | CNS 1010 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 依第02537章或第02535章-附件1規定辦理 |
|  | 樹脂瀝青或高黏度常溫瀝青 | 壓實度 舖築厚度 平整度 | 依第02742章規定辦理 | 依第02742章規定辦理 |  |  |
| 第02538章 (如有) 螺旋內襯工法 | 板帶 | 物理性質 | 依第02538章規定辦理 | 依第02538章規定辦理 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 依第02538章規定辦理 (施工前、現場抽驗) |
|  | 灌漿材料 | 抗壓強度 |  |  |  |  |
| 第02538章 (如有) 螺旋內襯擴大工法 | 板帶 | 物理性質 | 依第02538章規定辦理 | 依第02538章規定辦理 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 依第02538章規定辦理 (施工前、現場抽驗) |
| 第02538章 (如有) 現場固化工法 | 固化成形管 | 尺寸檢驗 性能檢驗(物理及化學性質) | 依第02538章規定辦理 | 依第02538章規定辦理 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 依第02538章規定辦理 (施工前、現場抽驗) |
| 第02538章 (如有) 內襯嵌釘工法 | 嵌釘管 | 物理及化學性質 | 依第02538章規定辦理 | 依第02538章規定辦理 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 依第02538章規定辦理 (施工前、現場抽驗) |
|  | 灌漿材料 | 抗壓強度 |  |  |  |  |
| 第02538章 (如有) 注藥補漏工法 | 注藥補漏材料 | 物理及化學性質 | 依第02538章規定辦理 | 依第02538章規定辦理 | □檢測單位試驗 □現場檢驗 ■送檢驗報表/出廠証明 | 依第02538章規定辦理 (施工前) |
| 第02538章 (如有) 膠膜內襯補漏工法 | 樹脂 | 物理及化學性質 | 依第02538章規定辦理 | 依第02538章規定辦理 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 依第02538章規定辦理 (施工前) |
| 第02538章 (如有) 不銹鋼片內襯工法 | 不銹鋼環片 | 物理及化學性質 | 依第02538章規定辦理 | 依第02538章規定辦理 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 依第02538章規定辦理 (施工前) |
| 第02538章 (如有) 人工灌注止漏工法 | 不銹鋼環片 | 物理及化學性質 | 依第02538章規定辦理 | 依第02538章規定辦理 | □檢測單位試驗 □現場檢驗 ■送檢驗報表/出廠証明 | 依第02538章規定辦理 (施工前) |
| 預拌混凝土、道路、回填料等 | 砂(用於鋼筋混凝土及混凝土) | (1) 氯離子 | CNS 1240 A2029及第03310章「結構用混凝土」中細粒料之規定。 | CNS 13407 A3342「細粒料中水溶性氯離子含量試驗法」 CNS 486 A3005「粗細粒料篩析法」 CNS 491 A3010「粒料內小於試驗篩75μｍCNS386材料含量試驗法(水洗法)」 CNS 1167 A3031「使用硫酸鈉或硫酸鎂之粒料健度試驗法」 CNS 1164 A3028「細粒料中有機物含量檢驗法」 | □檢測單位試驗 □現場檢驗 ■送檢驗報表/出廠証明 | 本工程免檢驗。 |
|  |  | (2) 細度模數 |  |  |  |  |
|  |  | (3) 篩分析 |  |  |  |  |
|  |  | (4) 物理、化學性 |  |  |  |  |
|  |  | (5) 有害物質 |  |  |  |  |
|  |  | (2) 物理、化學性 |  |  |  |  |
|  |  | (3) 有害物質 |  |  |  |  |
|  | 砂(管溝工程) | 篩分析 含砂當量 | 依第02319章規定辦理 | CNS 486 A3005 AASHTO T176 | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | (1) 【本工程使用數量】為一批，每批抽取一樣品。 (2) 經檢驗含格後，運入工地經查驗，仍未有合規定者，應立即予以改善，否則廢棄不用。 |
|  |  | 壓實度(位於道路用，開挖寬度≧1.2m) | 依第02319章規定辦理 | AASHTO T180或ASTM D4253 | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 管溝開挖面積每【1000】m2為一批，每批抽取一次，不足【1000】m2仍以一批計。 |
|  | 水泥 | CNS 61 R2001 | CNS 61 R2001 | CNS 61 R2001 | □檢測單位試驗 □現場檢驗 ■送檢驗報表/出廠証明 | 本工程免檢驗。 |
| 預拌混凝土、道路、回填料等 | 水 | 七天及二十八天強度試驗(採用非飲用水時) | 不得小於以飲用水製出砂漿方試體之百分之90 | CNS 1010 R3032「水硬性水泥墁料抗壓強度檢驗法(用50mm或2in．立方體試體)」 | □檢測單位試驗 □現場檢驗 ■送檢驗報表/出廠証明 | 本工程免檢驗。 |
|  | 鋼筋檢驗(用於場鑄鋼筋混凝土) | 外觀及物理性質 | CNS 560 A2006 | CNS 560 A2006 | ■檢測單位試驗 □現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 依CNS 560 A2006規定辦理。 |
|  | 控制性低強度回填材料 | 管流度或坍流度 圓柱試體抗壓強度 | [15-20cm]或[40cm以上] [35~90kgf/cm2] | CNS 15462或CNS 14842 CNS 15865 | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 依第03377章規定辦理。 |
|  | 瀝青混凝土舖面 | 瀝青含量抽油試驗 粒料篩分析 黏滯度 壓實度 舖築厚度 平整度(鋪面及人(手)孔蓋部分) | 依第02742章規定辦理 | 依第02742章規定辦理 | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | (1) 依第02742章及「道路管理自治條例」規定辦理，檢驗對象以設計圖說「道路路面修復示意圖」所示刨除加舖之5cm厚AC為原則。 (2) 針對開挖面之面層AC部分，於上述(1)刨舖後，須”加驗”舖築厚度及壓實度，檢驗頻率同上述(1)。 |
|  | 現地澆置混凝土 | 水溶性氯離子含量 坍度試驗 圓柱試體抗壓強度 | 依第03050章及第03310章規定辦理 | 依第03050章及第03310章規定辦理 | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 依第03050章及第03310章規定辦理。 |
| 預拌混凝土、道路、回填料等 | 水泥混凝土舖面 | 水溶性氯離子含量 坍度試驗 圓柱試體抗壓強度 舖築厚度 | 依第03050章及第02751章規定辦理 | 依第03050章及第02751章規定辦理 | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 依第03050章及第02751章規定辦理。 |
|  | 標線 | 厚度檢驗 玻璃珠含量 玻璃珠折射率 抗滑係數(BPN) | 依第02898章規定辦理 | 依第02898章規定辦理 | ■檢測單位試驗 ■現場檢驗 □送檢驗報表/出廠証明 | 依第02898章規定辦理 |
| 附註： (1) 本工程材料(檢)試驗悉依本表為準，為甲方得視工程需要增加(檢)試驗材料種類、項目、標準及方法。 (2) 不合標準值之處置方法為該批材料不准採用，立即運離現場。 (3) 免驗部份需由乙方及製造廠開具出廠證明、品質保證書(保固)及一年內檢驗記錄報告，並出具工廠登記證影本。 A. 免驗部份所稱「總價」係指工程契約內詳細價目表該項目「材料」複價總和。 B. 本工程各項材料免驗部份，甲方必要時得辦理抽驗。 (4) ■－本工程材料主要採用之檢驗型式。 |  |  |  |  |  |  |