構造物回填

通則

本章概要

說明構造物回填之材料、施工及檢驗等相關規定。

工作範圍

各型構造物之基礎回填

公共管線之管溝回填

夯實

抽排水

相關章節

第01330章--資料送審

第01450章--品質管理

第02220章--工地拆除

第02251章--地下構造物保護灌漿

第02252章--公共管線系統之保護

第02253章--建築物及構造物之保護

第02255章--臨時擋土樁設施

第02256章--臨時擋土支撐工法

第02316章--構造物開挖

第02319章--選擇材料回填

第02320章--不適用材料

第02321章--基地及路幅開挖

第02322章--借土

第02323章--棄土

第02331章--基地及路堤填築

第02333章--透水砂層填築

相關準則

美國材料試驗協會(ASTM)

ASTM D2487	依工程用途之土壤分類試驗法

美國道路及運輸官員協會(AASHTO)

AASHTO T180	以10磅夯錘落距18吋，決定土壤含水量與密度關係試驗法

ASSHTO T191	用砂錐法測定工地密度試驗法

資料送審

品質管理計畫

施工計畫

產品

(空白)

施工

施工方法

構造物回填應為依照本規範施工之一切開挖處所，凡未為永久構造物所佔據，而形成之空間之回填。

施工期間，如發現埋有公共管線及設施時，需符合「第02220章--工地拆除第02252章--公共管線系統之保護」中有關遷移及處理之規定辦理。

回填至原地面高程、或如設計圖說所示或工程司指示之高程。回填時所有臨時支撐應按階段予以拆除。回填料不得含有木材或其他雜物。

每層回填材料如含水量太低時，應均勻加水拌和至可達到規定壓實度之含水量。

除設計圖說或契約另有規定外，不得以手工搗固代替機械夯實。用於回填構造物周圍之認可材料，應為[10cm]以下之粒料，且應級配良好易於壓實者。如工程司認為該項材料一時無法獲得時，可用石塊或礫石摻粒料回填之，但此等材料之最大粒徑不得大於[10cm]，且細料所佔之百分比，應足以填充任何孔隙並能均勻夯實至規定壓實度者。

混凝土構造物周圍，至少應在澆置混凝土7日後，並經工程司同意後方可回填。

橋台、橋墩、擋土牆、箱涵、翼牆及端牆等周圍之回填，兩邊需同時進行，並使其高度大致相等。

對構造物之回填，應小心施工，以防止損壞及構成楔塞作用。回填外緣交接坡面應先整築成階梯狀或鋸齒狀以防止構成楔塞作用。

未經工程司檢查並同意，回填不得開始。回填工作進行中，必須有承包商監工人員在場監督。

填方及路堤區域內構造物回填，使用機械夯實時，每層實方厚度不得大於[30cm]；若構造物周圍之空間足夠小型壓路機施工時（不得使用高性能之振動壓路機施工），則其每層壓實方厚度經工程司同意後可酌予增至[50cm]。每層壓實度，須符合以AASHTO T180試驗求得最大乾密度之[90%]以上。

構造物回填至工程司認可之高度後，始可拔除臨時擋土樁設施。

檢驗

| 名稱 | 檢驗項目 | 依據之標準 | 規範之要求 | 頻 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回填材料 | 土壤分類 | ASTM D2487 | [大粒徑不得大於10cm] | [每500m31次] [1次] |
| 施工 | 壓實度 | AASHTO 191 | AASHTO T180試驗所得最大乾密度之[90%]以上 | [每100m2取樣1次] |

計量與計價

計量

「構造物回填」數量按壓實方以[立方公尺]為單位，在其原有位置計量，此項數量係指設計圖所示或經工程司指示之回填數量。

計量方式

若設計圖說未標示開挖回填計價線時，一般構造物則自構造物外緣外50cm處按H：V＝0.5：1之邊坡開挖回填線計量；小型構造物(深1公尺以內者)如U型溝等則自構造物外緣外30cm處按H：V＝0.3：1之邊坡開挖回填線計量。但如於堅硬岩盤內開挖，則應依工程司指示或按構造物邊緣線外[30公分]垂直回填。

[管涵、管溝、暗管之構造物回填之數量，依設計圖說所示開挖回填計價線斷面計量][管涵、管溝、暗管之每公尺單價已含構造物回填費用，則構造物回填不予計量]。

[人孔、集水井、匯流井等之構造物回填數量，依設計圖說所示開挖回填計價線斷面計量][人孔、集水井、匯流井之每座單價已含構造物回填費用，則構造物回填不予計量]。

超出計價線範圍外之構造物回填費用已包括於「構造物回填」單價內，不予計量付款。

計價

計價方式

構造物依設計圖說標示開挖回填計價線之構造物回填數量計價。

[管涵、管溝、暗管之回填數量，依設計圖說所示開挖回填計價線斷面計價][管涵、管溝、暗管之每公尺單價已含構造物回填費用，則構造物回填不予計價]。

[人孔、集水井、匯流井等構造物回填之數量，依設計圖說所示開挖回填計價線斷面計價][人孔、集水井、匯流井之每座單價已含構造物回填費用，則構造物回填不予計價]。

構造物回填之單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其他為完成本工作所必需之費用在內。

〈本章結束〉