選擇材料回填

通則

本章概要

說明本章1.2項所列選擇性回填材料之材料、施工及檢驗等相關規定。

工作範圍

透水材料回填

砂回填

級配粒料回填

再生粒料回填

相關章節

第01330章--資料送審

第01450章--品質管理

第02722章--級配粒料基層

第02726章--級配粒料底層

相關準則

中華民國國家標準（CNS）

CNS 11827	道路用高爐爐碴

CNS 11828	道路用高爐爐碴檢驗法

CNS 12387	工程用土壤分類試驗法

CNS 15305	級配粒料基層、底層及面層用材料

CNS 15311 	粒料受水合作用之潛在膨脹試驗法

CNS 15346	土壤及細粒料之含砂當量試驗法

CNS 15358 	公路或機場底層、基層用碎石級配粒料

美國材料試驗協會(ASTM)

ASTM  D4253 	Standard Test Method for Shrinkage and Tenacity of Oil- and Resin-Base Caulking Compounds

美國道路及運輸官員協會(AASHTO)

AASHTO T27	粗細粒料篩分析

AASHTO T96	小尺度粗粒料洛杉磯磨損試驗

AASHTO T180	以10磅夯錘落距18吋，決定土壤含水量與密度關係試驗法

AASHTO T191	用砂錐法測定工地密度試驗法

目的事業主管機關

經濟部事業廢棄物再利用管理辦法

經濟部再生利用之再生資源項目及規範

內政部營建事業廢棄物再利用種類及管理方式

內政部營建剩餘土石方處理方案

行政院原子能委員會建築材料用事業廢棄物之放射性含量限制要點

資料送審

須符合第01330章「資料送審」之規定。

品質管理計畫

須符合第01450章「品質管理」之規定。

施工計畫

產品

功能

透水材料係用於水溝、暗溝、擋土牆、橋台背面及其他透水層之回填，俾利構造物之排水及地下水之排除。

砂與級配粒料之回填材料係用於排水管四周或基礎墊層或設計圖說指定之處，俾構造物四周之壓實效果較佳且殘餘沉陷量較少。

材料

回填材料得依工程性質，採用符合本章規定之砂、礫石、碎石、卵石或本章所規定之回填再生粒料；惟若允許採用再生材料，契約須特別註明（含計價規定），否則，即為回填用之天然材料。

透水材料

透水材料應為潔淨、堅硬耐磨之砂、礫石、碎石或卵石，不得含有機物、黏土塊或其它有害物質。

於設計圖說或特訂條款應指定透水材料之類型，否則即按下列第1類型供應。透水材料之組成重量百分率，按AASHTO T27試驗方法檢驗，應符合下列級配規定：

| 通 過 百 分 率 （%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 篩號 | 類型1 | 類型2 | 類型3 |
| 2" | 100 | – | – |
| 1 1/2" | 95～100 | 100 | – |
| 3/4" | 50～100 | 90～100 | 100 |
| 1/2" | – | 40～100 | 95～100 |
| 3/8" | 15～55 | 25～40 | 70～100 |
| No.4 | 0～25 | 18～33 | 0～55 |
| No.8 | 0～5 | 5～15 | 0～10 |
| No.200 | 0～3 | 0～3 | 0～3 |

所有供應之粒料，須按AASHTO T96方法試驗，經過500迴轉後，其磨損百分率不得大於[40%]。

透水材料依CNS 15346試驗，含砂當量不得小於[55]。

砂

本工作所採用之砂，應為潔淨河砂或陸地砂，並符合下列之規定：

| 篩 號 | 通過百分率(%) |
| --- | --- |
| No.4 | 50～100 |
| No.200 | 0～15 |
| 含砂當量不得小[30] |  |

級配粒料

級配粒料需符合「第02722章--級配粒料基層及第02726章--級配粒料底層」之規定。

再生粒料係指將營建剩餘土石、廢棄混凝土、高爐爐碴或鋼爐碴軋製而成之粒料。再生粒料之品質應符合下列規定：

再生粒料之毒性溶出試驗(TCLP)應符合環保署毒性事業廢棄物溶出試驗標準之要求。

再生粒料之幅射劑量應符合行政院原子能委員會「建築材料用事業廢棄物之放射性含量限制要點」之規定。

再生粒料使用高爐爐碴時，其品質應符合CNS 11827之要求，其檢驗依CNS 11828之規定辦理。

再生粒料使用爐碴時，其品質應符合CNS 15305之要求。

再生粒料須按相關準則1.4.4款之規定。

施工

施工方法

透水材料、砂、級配粒料應按設計圖說及工程司指定之地區內舖設之，選擇材料之舖設及壓實，每層厚度不得大於[30cm]，每[100m2]【1000m2(管溝部份以開挖面積計之)】作1次壓密試驗，壓實度(位於道路用，開挖寬度≧1.2m)應達AASHTO T180試驗所得大乾密度之[90%]以上。

工作井與人孔間回填材料之壓密度試驗每座工作井至少進行1次(由工程司視現場情況決定之)，壓實度應達AASHTO T180試驗所得大乾密度之90%以上。

若舖設之材料無法以AASHTO T180試驗求得最大乾密度時，則經工程司同意，可依ASTM D4253方法求得其相對密度，相對密度應達[85%]以上。

計量與計價

計量

「透水材料回填」、「砂回填」、「級配粒料回填」、「再生粒料回填」應按設計圖說或工程司指示舖設之地區，在現場壓實計量，並以[立方公尺]為單位計量，因超挖或乙方為便利或由其疏忽而施作之回填，均不予計量。

計價

「透水材料回填」、「砂回填」、「級配粒料回填」、「再生粒料回填」應按設計圖說或工程司指示舖設之地區，在現場壓實後計量，並以[立方公尺]為單位計價，因超挖或乙方為便利或由其疏忽而施作之回填，均不予計價。

單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸及其他為完成本工作所必需之費用在內。

〈本章結束〉