土質改良

通則

本章概要

土質改良係指用水泥漿，水泥砂漿，化學藥液或其綜合混合液噴注入地盤中，以減低地盤土質之透水性增加強度的一種措施。採用之改良灌注或攪拌工法須能適合現場之各層土壤之性能。

本工程土質改良(藥劑處理)之目的係以能使土壤顆粒間之孔隙灌滿藥劑，達到防止滲水、湧水、強化地盤及安全施工，以不造成任何公害為原則。若於施工期間或竣工後因乙方選用藥劑產生任何污染土壤或地下水及其他危害環保等情事，仍應由乙方負責。

工作範圍

如未特別註明凡契約設計圖所示有關土質改良所需材料、機具、人工等皆屬之，應包括但不限於地質、地下水、地下埋設物調查遷移、鑽孔、灌注、清理等。

本工程所有土質改良(藥劑處理)措施，係為責任施工制，乙方應依現場實況自行決定處理位置，使用藥劑種類及處理方法，應以防止滲水、漏水、湧水等現象，並能強化地盤且不造成任何公害為原則(如壓克力系、尿素系、硫酸系等應禁止使用)。若施工期間或竣工後，因乙方選用藥劑產生任何污染土壤、地下水或其他危害環保事項，仍應由乙方自行負責，與甲方無涉。

土質改良(藥劑處理)包括推進出發段、到達段、工作井及所有一切管線與地上、地下構造物(如自來水管、電力管、電信管、光纖管、瓦斯管、油管、排水涵管及箱涵、基樁等)之保護，藥劑處理有關材料、灌注及現場試驗等，乙方應列於「施工計畫」並詳細說明材料來源、種類及現場試驗步驟等，確實達成藥劑處理之功效，其成敗由乙方自行負責。

工作井坑底是否進行地盤改良固結處理，乙方應於「施工計畫」中說明，經工程司審核後實施，惟其成敗仍由乙方自行負責。

相關章節

第02344章--鑽孔及灌漿

第03050章--混凝土基本材料及施工方法

相關準則

中華民國國家標準(CNS)

CNS 386 Z7008	試驗篩

CNS 12283 A2219	混凝土用化學摻料

CNS 13961	混凝土拌和用水

日本工業規格協會（JIS）

JIS K0102	工場排水試驗方法

資料送審

於施工前[規定期間內]，乙方應提供擬採用工法之詳細圖說、灌注計畫及其他有關資料送請工程司審核後方可施工，其項目包括：

圖說：包括灌注或攪拌設備之簡圖、規格及灌注或攪拌之流程等。

灌注或攪拌計畫：包括灌注或攪拌孔之配置、採用之材料、漿液之配比。灌注之壓力與計量關係等。

其他有關資料：包括灌注材料之規格及檢驗報告，壓力及流量器之規格及檢驗報告，灌注或攪拌施工及試驗表格等有關技術資料。

廢漿液之處理。

其他工程司認為必要項目。

產品

材料

水泥及水：水泥須符合第02344章「鑽孔及灌漿」之規定，水須符合第[CNS 13961]之規定。

砂：依[第03050章「混凝土基本材料及施工一般要求」]規定，但其細度模數須在1.4～2.1之間。

使用之藥液應為無公害藥品，並須附原廠出廠證明，並應符合[CNS 12283 A2219]之規定。

水玻璃溶液－須符合下列規格：

| 比重(20℃ Be') | 33～42 |
| --- | --- |
| 二氧化矽(SiO2)(%) | 21～36 |
| 氧化鈉(Na2O)(%) | 6～12 |
| 鐵(Fe)(%) | 0.05以下 |
| 水不溶物量(%) | 0.4以下 |
| 二氧化矽/氧化鈉 | 3.0～3.4 |

施工

準備工作

乙方於進行任何土質改良施工之前應先進行下列調查，並將其結果提報工程司。

地質調查

地下埋設物調查

地下水調查

藥液試驗使用之灌注材料不得含有劇毒或氟化物，施工廢漿液之排放水質須符合[JIS K01002]之規定，以避免造成污染及公害。

施工方法

乙方應根據地質及土壤條件，選用最適當的材料和方法實施土質改良，以達契約設計圖示的要求。

使用之水泥不得有妨害灌注作業之結果，拌妥之漿液應先通過CNS 100號篩，如有必要，尚須通過CNS 200號篩。

使用化學藥液時，硬化劑應儲藏於陰涼地點，避免太陽直接照射，急結劑應儲藏於密封袋中。兩劑經調配後。A液與B液雖尚未混合，仍應在一日內使用完畢。

施工前須先調查鄰近之地下管線，排水溝、水井及構造物基礎情況等，採取適當防護措施後，始得施工，以避免施工而影響其安全。

施工時須選派對建議之施工方法，富有專門知識及實務經驗之工程師負責工地之施工，於進行灌注工程時必須常駐工地。

漿液之配合

視各孔實際吃漿情形而調整。正常之吃漿在每分鐘10公升至30公升之間應連續施灌，如因改變配比而漿路過早阻塞，應即時用清水將漿路沖開，續以較稀之漿施灌，直至吃漿率每分鐘少於1公升後方可結束。

水泥漿及水泥砂漿－水泥漿之拌和比例大致可自2：1(水：水泥，重量比)之稀漿至0.5：1之濃漿，甚至1：2：0.4(水泥：砂：水，重量比)之砂漿。

化學藥液－化學藥液通常由A液及B液兩種混合而成，分別於兩個拌和桶內，拌和均勻。於凝結時間內灌注於土層內，其配合比得視現場藥液注入狀況及所需之凝結時間由藥品供應商調整之。

灌注之注入量、注入壓力及注入時間以自動記錄器為原則，各灌漿孔皆須有詳細之紀錄(灌漿工法)。

灌漿時如發現注入壓及注入量有大幅差異之情況時，須立即停止灌漿，以調查其原因並採適當之措施後，始繼續施工(灌漿工法)。

灌漿時須避免漿液流入下水道等，灌漿時須施適當的注入壓，避免地盤隆起，並隨時觀測鄰近地盤及構造物之變位情況，並避免其遭受破壞(灌漿工法)。

清理

施工完成後，其地面須予復舊。

現場品質管理

於施工完成後，乙方須將施工報告包括灌注材料使用量、注入量及注入壓力提報工程司備查。

改良後土體之成效，乙方可依表 02361-1作為參考值，其施工之品質及安全由乙方負完全責任。

表 02361-1、改良後土體之成效參考值

| 項 目 | 要 求 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 鑽心取樣 | 取樣率不得低於80% | 取樣率等於(長度大於 5cm之成形土體總長)/(取樣總長)×100% |
| 單壓強度試驗 | Qu≥10 kg/cm2 |  |
| 現場透水試驗 | K≤1.0×10-5 cm/sec |  |

地質改良之補救措施

地質改良之處，如果判斷地質改良效果不佳時，乙方必須再選擇其他適當工法或施作其他補救措施，以達設計圖說要求，費用由乙方負責。

檢驗

於推進施工前，乙方應先選擇一座工作井，依據設計圖說或甲核准之施工計畫，進行推進口、到達口處(及坑底)之地質改良處理，並於完成後各進行一次鑽心取樣、單壓強度及現場透水試驗等測試檢驗作業，以確定是否符合表 02361-1之要求。

測試檢驗之施鑽孔洞須以與原來相同材質之材料回填，其施鑽、試驗及回填灌漿計量與計價已列於有關工程項目單價內，不另給價。

測試檢驗合格後，其餘工作井之地質改良作業須參照相關原則及資料辦理責任施工，可不須進行鑽心取樣及試驗，惟甲方或工程司得隨時進行抽驗，乙方應配合鑽取試驗樣品進行試驗，一切成敗責任仍由乙方自行負責，其費用已包含於該項目內，不另計價。

測試檢驗若不合格，乙方應提改善方案，並重新進行測試檢驗至合格止，此費用不另給價。

計量與計價

計量

除另有規定外，本章工作分項若詳細價目表未列項目者，則各項工作應視為已包括於契約總價內，不另計量。

推進口、到達口、坑底及接入原有人孔(工作井)之土質改良(藥劑處理)於各項目之單價分析表內所列數量僅為設計估價之依據，另乙方所提施工計畫所列數量亦為施工參考，實際數量若有增減，仍依該單價分析表內數量以【立方公尺】或【一式】計量，不予增減。

計價

除另有規定外，本章工作分項若詳細價目表未列項目者，則各項工作應視為已包括於契約總價內，不另計價。

按契約單價計價。契約單價包括鑽孔、灌漿及一切為完成土質改良所需之人工、材料、設備、動力、安全設施、意外事項及其他有關之費用在內。

〈本章結束〉