控制性低強度回填材料

通則

本章概要

控制性低強度回填材料（Controlled Low Strength Material，以下簡稱CLSM）係由水泥(含水泥系處理劑)、卜作嵐摻料、粒料及水按設定比例拌和而成，必要時得依規定使用化學摻料。

工作範圍

本章工作範圍涵蓋CLSM之組成材料、性質要求、拌和、設備、品管、檢驗等相關規定。

相關章節

第02320章--不適用材料

第03050章--混凝土基本材料及施工一般要求

相關準則

中華民國國家標準(CNS)

CNS 61 R2001	卜特蘭水泥

CNS 1240 A2029	混凝土粒料

CNS 3036 A2040	混凝土用飛灰及天然或煆燒卜作嵐攙和物

CNS 3090 A2042	預拌混凝土

CNS 3091 A2043	混凝土用輸氣附加劑

CNS 12283 A2219	混凝土用化學摻料

CNS 12387	工程用土壤分類試驗法

CNS 12549 A2233	混凝土及水泥墁料用水淬高爐爐碴粉

CNS 12833 A2245	流動化混凝土用化學摻料

CNS 13465	新拌混凝土中水溶性氯離子含量試驗法

CNS 13961	混凝土拌和用水

CNS 14842 A3400	高流動性混凝土坍流度試驗法

CNS 15286	水硬性混合水泥

CNS 15462	控制性低強度材料流動稠度試驗法

CNS 15862	測定控制性低強度材料施加荷重時機之落球試驗法

CNS 15863	控制性低強度材料密度(單位重)、拌成物體積、水泥含量及含氣量(比重計法)試驗法

CNS 15864	新拌控制性低強度材料取樣法

CNS 15865	控制性低強度材料圓柱試體之製備及試驗法

目的事業主管機關再利用規定

經濟部事業廢棄物再利用管理辦法

經濟部再生利用之再生資源項目及規範

內政部營建事業廢棄物再利用種類及管理方式

行政院環境保護署垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式

資料送審

品質管制計畫

施工計畫

拌和設備之說明書

配比設計報告書

乙方應提供生產廠商資料及使用配比表，且應有試拌結果之試驗合格報告，檢附切結書保證CLSM不含回漲性材料。

使用再生粒料時，廠商應提送相關供料計畫書，其內容應包含再生粒料產品履歷或經目的事業主管機關認可之驗證單位出具合格證明文件、再生粒料與天然粒料混合比例、建議供料稽核方式、相關試驗方法及其相關之工程性質等，提供使用單位審查核可後方可供料。

產品

一般規格

除工程司依工程特殊需求，訂定特殊檢驗項目外，CLSM應符合表 03377-1之基本性質規定。

表 03377-1、CLSM之性質要求

| 項目 | 試驗方法 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| *管流度(cm) | CNS 15462 | [15-20] |
| *坍流度(cm) | CNS 14842 | [40以上] |
| 落沉強度試驗 | CNS 15862 | 一般型：[24]小時 早強型：[4]小時 |
| 28天抗壓強度(kgf/cm2) | CNS 15865 | [35~90][或依甲方指示] |
| 氯離子含量 | CNS 13465 | 如使用於金屬管線埋設物之回填時，須符合CNS 3090之規定，如使用於非金屬管線埋設物之回填時，可免辦理本項試驗。 |
| *註1：管流度及坍流度可擇一試驗辦理 *註2：因應國內使用狀況，如使用工程為永久的結構回填，建議強度以不超過90 kgf/cm2為佳，如應用為鋪面管溝工程之回填，則建議不超過50 kgf/cm2為上限。 *註3：在使用CLSM回填時，如遭遇金屬管線，應先於該管線四周採用360度砂基礎包覆，其管頂厚度至少30公分、管底及兩側厚度至少10公分，並恢復原警示帶設置，嚴禁直接使用CLSM包覆金屬管線。 |  |  |

水泥

所使用之水泥應符合CNS 61或CNS 15286之相關規定。

水泥之運送及儲存，除另有規定外，均須符合第03050章「混凝土基本材料及施工一般要求」之相關規定。

水泥系處理劑

如使用現場開挖土石方作為粒料，為增加固化拌和體強度，得使用化學成份中三氧化硫(SO3)小於12%之水泥系處理劑，但其餘性質仍應符合CNS 15286之相關規定。

卜作嵐摻料

卜作嵐摻料係指水淬高爐爐碴粉、燃煤飛灰等。

所使用之卜作嵐摻料應符合CNS 3036、CNS 12549之相關規定。

卜作嵐摻料之運送及儲存，除另有規定外，均須符合第03050章「混凝土基本材料及施工一般要求」之相關規定。

使用CNS 15286之水泥時，不得另添加卜作嵐摻料。

使用水泥系處理劑時，不得另添加卜作嵐摻料。

粒料

CLSM使用之粒料，可為產製混凝土用粒料、現場開挖土石方或再生粒料[，並以高雄市政府環境保護局產製之焚化底渣做為優先採用粒料]，惟嚴禁採用浸水膨脹性材料，如鋼爐碴等。粒料粒徑不得超過[50mm]，其大於[50mm]者應篩除或軋碎處理; 其中大於NO.4試驗篩4.75mm之粗粒料用量不得超過[400 kg/m3]。使用粒料之規定如下：

混凝土用粒料應符合CNS 1240之規定。

現場開挖土石方應依CNS 12387加以分類，其中泥炭土、高塑性有機質土及低塑性有機質土含量不得大於[10%]，並應符合第02320章「不適用材料」之相關規定。

再生粒料應符合中央目的事業主管機關之相關再利用規定或經第三者專業機構驗證足以滿足工程需求者。

拌和水

拌和水應符合CNS 13961之相關規定。

化學摻料

化學摻料應依符合CNS 3091、CNS 12283、CNS 12833之相關規定。

化學摻料之使用量及使用方法應依照製造廠商之配方說明書並提請工程司認可。

品質管制

CLSM之單位重、拌和體積與含氣量試驗應依CNS 15863之相關規定進行。

CLSM回填材料配比設計如經核可，其材料之來源、數量、材料級配、比例等，非經依規定程序報請工程司核准，不得擅自變更。

工程配比設計應使用經核准之材料，按重量或體積配料並在準備供料之場地試拌。

拌和設備規定

拌和廠之料倉、計量器、校正用標準砝碼、給水之計量設備等須符合[CNS 3090]之規定。

使用工地型拌和設備產製CLSM時，其拌和設備應事先提送計畫，經工程司認可後方得使用。

所有配料及拌和設備，均應隨時保持良好之操作狀態，並應提供足夠充份之預備機件，以備機械發生故障時使用。

施工

準備工作

施工前應先依設計圖說之規定完成填築範圍內雜物之清除與基地整平作業，並應確認所有埋設物已按規定裝設及固定完竣，以避免因浮力造成上浮現象。

產製

所有CLSM均應以符合本章第2.2.4節規定之拌和設備為之。

運送

乙方應於CLSM供料使用前擬具CLSM之產製輸運計畫，經工程司審核後為之。

澆置

澆置前，CLSM應以機械方式充分拌和。

CLSM灌置入回填區時，應避免對結構體產生偏壓現象。

CLSM澆置過程中得進行必要之震動搗實。

CLSM未初凝之前，應於回填區進行適當之安全維護，以免人車誤陷之危險；在瀝青混凝土路面層未鋪設之前，必要時應於回填區上方鋪設覆蓋板，以便人車通行。

養護

CLSM澆置完成後，需進行灑水養護，並使用麻袋、塑膠布及其他適當物品覆蓋或依設計圖說規定辦理，養護時間依設計圖說規定。

檢驗

CLSM於澆置時，應依照CNS 15864所規定之程序取樣，進行檢、試驗。

應進行[管流度][坍流度]及氯離子含量試驗(如無鋼材腐蝕疑慮時，報請工程司同意後，得免辦理本項試驗)。

試驗應依[CNS 15462][CNS 14842]及CNS 13465之相關規定進行，試驗頻率與抗壓強度試驗相同，工程司得視現場狀況隨時增加試驗頻率。

試驗不符合要求，該批CLSM不得使用。

為確保後續工作的執行，工程司得要求進行CNS 15862落沉強度試驗，當落沉強度試驗之壓紋直徑小於76mm，可做為進行後續工作之判定。

抗壓強度試驗

每種CLSM每【累積】澆置[100]m3應取樣一次製作[1]組至少[3只]圓柱試體，不足100m3者以100m3計，但分批取樣餘數未達25m3者，得迸入前一組取樣，每次澆置量未達[20m3]者經工程司同意得免作抗壓強度試驗。

圓柱試體應依照CNS 15865之規定製作及試驗。

除設計時另有規定外，CLSM規定抗壓強度為[28]天齡期之試驗強度。

合格標準：

圓柱試體於28天齡期之抗壓強度：任一個試體均不得低於「規定抗壓強度」下限值10%，亦不得高於「規定抗壓強度」上限值5%，且每組試體數之平均須介於或等於「規定抗壓強度」。

不合格處置：

介於下限值10~20%(含)以內者，以該次代表數量50%之價款做為品質不良之罰款；低於下限值20%以下者，除須將地表至地面下3m處敲除重做外，並以該次代表數量95%之價款做為品質不良之罰款。

介於上限值5~10%(含)以內者，以該次代表數量50%之價款做為品質不良之罰款；高於上限10%以上者，除須將地表至地面下3m處敲除重做外，並以該次代表數量95%之價款做為品質不良之罰款。

對試驗結果如有爭議，得於施工現場取樣複驗之，複驗以一次為限，所需費用由乙方負擔。

若承包商未依照規定作圓柱試體之取樣及試驗，或未適當保護試體，則該部分CLSM付款應罰款【50%】。同時，工程司得要求依第03310章「結構用混凝土」辦理【鑽心取樣】以證實所澆置之CLSM功能足夠。

毒性特性溶出、戴奧辛總毒性當量濃度(如採用垃圾焚化廠焚化底渣)，應符合 最新版環保署公告「垃圾焚化廠焚化底渣再利用管理方式」內焚化再生粒料環境標準規定選用。

長度變化(如採用垃圾焚化廠焚化底渣)

試驗應依CNS 14603之相關規定進行。

試驗結果長度應不得增加。

施工過程至保固期間CLSM產生回脹情形處置

回脹路段之CLSM全數挖除，若管段或其他設施因而有不良處則拆除重裝或更新，開挖部分應使用切割機及依規定厚度鋪設面層，其餘開挖影響面依規定厚度及整車道方式辦理銑刨加鋪或打除重鋪，改善後路面應符合第02742章「瀝青混凝土鋪面」或第02751章「水泥混凝土舖面」之要求，並依照相關章節辦理各項檢(試)驗。

倘前項改善方式有困難者，得以表面刨除或打除之替代方案辦理，但需持續處理改善至CLSM回脹反應時間終止。前述改善方式刨挖深度至少10公分或打除厚度至少15公分，其餘管段或其他設施、路面等相關規定同上述(1)內容。

若採用上述(2)替代方案辦理者，因需持續觀察確認CLSM回脹反應時間已終止，故乙方保固期必需延長至CLSM回脹反應時間終止為止。自最後改善完成日起2年內無回脹情形，始得終止保固責任並發還保固金。

計量與計價

計量

CLSM按【立方公尺】計量，除另有規定或工程司另有指示外，其數量依竣工圖說所示之尺度或現場量測之尺度計算之。

計價

CLSM之付款按契約詳細價目表之單價給付，其單價包括一切人工、材料、舖築、養護、工具、裝備及雜項費用以及其他依設計圖、規範或工程司指示之一切工作在內。

所有不符之回填料及其挖(刨)除所需一切費用，均應由乙方負擔，不另給價。

〈本章結束〉