-1

人孔及陰井框蓋齊平

        - 說明

針對框蓋經封層覆蓋或突出地面，應依設計圖說進行框蓋齊平。

        - 材料

          - 底層

              - 樹脂水泥混凝土性質要求如下表：

| 項目 | 標 準 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 1小時抗壓強度 | [28]MPa | CNS 1010 |
| 7天抗壓強度 | [35]MPa | CNS 1010 |

              - 高流動性無收縮水泥砂漿性質要求如下表：

| 項目 | 標 準 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 1小時抗壓強度 | [98]kgf/cm2 | CNS 1010 |
| 7天抗壓強度 | [450]kgf/cm2 | CNS 1010 |

              - 試體抽樣頻率規定如下表：

| 齡期 |  | 試體製作數量(5座以下免作試體) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6座以上且 20座以下 | 21座以上 |
| 1小時試體 |  | 1個 | 每增加20座以下加作1個， 最多以6個為限 |
| 7天試體 |  |  |  |
| 註： | 1.樹脂水泥混凝土試體製作為樹脂水泥加硬化劑及骨材，不可加入其他添加物。 2.高流動性無收縮水泥砂漿試體製作為已配比完成之包裝產品，不可加入其他添加物。 3.試體試驗強度取平均值，但不得有任一試體強度低於規定值之75%。 |  |  |

              - 工程司得於現場指定之位置鑽心取樣3只試體(直徑5 cm，高度10 cm)進行試驗，其標準須達上表中7天抗壓強度之規定。

              - 不合格處置：

                - 採計算其偏低率(計算至0.1%為止)，並依該批抽驗代表數量按契約單價計算，每偏低1%罰款10%。

                - 對試驗結果如有爭議，得於施工現場取樣複驗之，複驗以一次為限，所需費用由乙方負擔。

          - 面層

              - 樹脂瀝青之性質要求如下表：

| 項目 | 標 準 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 含油量 | [5〜9]% | CNS 12395 |
| 骨材硬度 | ≧[4] | CNS 10321 |

              - 高黏度常溫瀝青之性質依第02742章之相關規定辦理。

              - 檢驗

每批材料於進場前均須出具檢驗合格報告，成品抽樣頻率比照底層。

              - 工程司得於現場指定之位置鑽心取樣進行試驗。